大坝安全鉴定报告书

：   德化县涌溪三级水库

鉴定审定部门：   福建省水利厅

：      年    月    日

| 水库名称 | 涌溪三级水库 | 所在地点 | 德化县涌溪村 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在河流 | 大樟溪支流涌溪中段 | 总库容 | 6995万m3 |
| 水库管理单位 | 德化涌溪水电有限公司 | 鉴定组织单位 | 德化县水利局 |
| 鉴定承担单位 | 福建省水利水电勘测设计 研究院有限公司 | 鉴定审定部门 | 福建省水利厅 |
| 工程概况： 涌溪三级水库坝址位于福建省德化县涌溪村西南约1.7km河段上，是一座以发电为主、兼有防洪效益的中型工程，工程等别为Ⅲ等，拦河坝、溢洪道、输水系统等主要建筑物级别为3级。工程于1996年5月开工，1998年9月下闸蓄水，2013年11月竣工。 水库所在河流为大樟溪支流涌溪中段，坝址以上控制面积224km2；水库正常蓄水位531.97m（1985国家高程基准，下同），相应库容6909万m3，调节库容5668万m3，为年调节；死水位494.97m，相应库容1241万m3。水库原设计防洪标准设计洪水重现期为50年，校核洪水重现期为500年；本次安全鉴定所采用的防洪标准与原设计及历次安鉴一致。经复核，水库坝前特征洪水位采用2015年安全鉴定成果，即设计洪水位531.97m，校核洪水位532.32m，总库容6995万m3。 水库枢纽工程主要由拦河坝、泄水、输水等建筑物组成。 拦河坝为碾压混凝土重力坝，坝顶高程533.47m，防浪墙顶高程534.87m，最大坝高86.5m，坝顶宽7m，坝顶长198m；大坝共分4个坝段，由右岸挡水坝段（分1#和2#两个坝段）、3#溢流坝段、左岸4#挡水坝段组成。上游坝面采用富胶的R90200#S6二级配碾压混凝土防渗，坝体内部为R90150#S2（479.97m高程以下）、R90100#S2（479.97m高程以上）碾压混凝土（三级配为主）。非溢流坝段上游面垂直，下游面坡度1:0.73，折坡点高程526.62m。坝体内设有灌浆主廊道和左岸辅助灌浆廊道，主廊道底板最低高程454.57m，左岸辅助廊道底板最低高程494.97m。 泄水建筑物布置在坝顶中部，为坝顶开敞式溢洪道，闸门控制泄流，挑流消能。溢洪道共设3孔，每孔净宽9m，总净宽27m；堰顶高程522.17m，堰面曲线为WES型，采用R28250#混凝土浇筑，经坡度1:0.73的直线段过渡后与R=18m的反弧段相接，反弧底高程469.97m，挑坎顶高程471.656m，挑角25º。溢流孔每孔配置1扇露顶式弧形钢闸门，孔口尺寸9m×10m（宽×高），各配备1台QHJ2×250kN固定卷扬式启闭机。闸室顶设交通桥和启闭房，桥面与坝顶同高程。 输水系统进水口布置在大坝上游右岸250m处，采用竖井式布置，由进口喇叭段、2个渐变段、平洞段和闸门井组成。进水口底板高程479.97m，进水口前缘布置一道拦污栅，80°倾斜布置，孔口尺寸4.6m×5.95m（净宽×垂直高），配备1台100kN电动葫芦；拦污栅后设1扇潜孔式平面定轮事故钢闸门，孔口尺寸4m×4m（净宽×净高），配备1台QP1250kN固定卷扬式启闭机。 电站总装机容量40MW，多年平均发电量1.236亿kW·h。 水库于2015年1月完成首次大坝安全鉴定，福建省水利厅以闽水农电〔2015〕2号文鉴定为一类坝。 |  |  |  |

| 大坝现场安全检查 | 1.坝基和坝端： 坝基、坝肩与基岩接触部位无明显错动、挤压、开裂等异常，坝基变形稳定。两岸下游岸坡岩体以弱风化岩体为主，岩体完整，无滑移、掉块等异常现象。 两岸坝肩及其下游岸坡干燥，无明显渗湿现象。 2.大坝坝体： 坝顶路面完整，无明显开裂、破损；上游防浪墙、下游护栏混凝土完整，无明显裂缝、破损、缺损等现象。 上、下游坝面混凝土完整，无明显破损；上游坝面局部粗骨料出露；右岸2#坝段下游面底部高程482m～487m混凝土预制块面层存在不规则裂缝，裂缝范围约5m×5m，缝宽约0.2mm，裂缝周边无渗浆现象，部分裂缝周边有渗湿，裂缝状况稳定，裂缝情况上轮安全鉴定检查时已存在，目前状况稳定，无不利发展。下游坝面局部渗湿，渗水渗浆区域主要位于左岸挡水坝段下游面高程495m～478m，右岸挡水坝段高程502m、491m等处，其中左岸高程482.5m以下部位渗水渗浆区域相对明显，其余部位渗水渗浆轻微，以点状或者小范围面状渗浆为主；总体上，下游坝面渗水情况与上一轮安全鉴定现场检查情况基本一致，渗水渗浆区域无发展，少量的裂缝和渗水不影响大坝正常运行。 廊道内混凝土面层基本完整、密实，未见明显破损、粗骨料出露等现象。廊道总体干燥，受环境影响，廊道中下部较为潮湿，渗水渗浆主要集中在施工仓面缝附近；廊道渗水渗浆状况与上一轮安全鉴定现场检查情况基本一致，无不利发展。廊道右岸高程475m台阶平台以下、左岸高程466m台阶平台等处有黄泥浆，黄泥浆从坝基排水孔处排出；经分析黄泥浆成因为库水在渗漏过程中铁、锰等元素胶结形成的沉积物，不影响大坝安全。 坝体排水孔大部分干燥，小部分孔底可见渗浆痕迹或滴水现象。坝基排水孔无涌水现象，结合扬压力观测数据，2#、3#坝段部分坝基排水孔可能淤堵。廊道排水沟通畅，无堵塞，库水位为512.27m～519.18m时，廊道集水井量水堰水量约0.4L/s～0.5L/s。 3.溢洪道： 闸墩及溢流面混凝土结构完整，无明显冲刷、剥蚀现象；上轮安全鉴定检查时发现的局部渗浆、龟裂裂缝、表面收缩裂缝状况稳定，无不利发展。启闭房外观良好，主要受力构件无结构性裂缝、露筋现象，内墙窗台附近有渗水痕迹，屋顶、地面发现有缝宽约0.2mm～0.3mm的表面细裂缝，上述缺陷不影响结构安全。 冲刷区最深处实测坑底高程约451.41m，位于距坝趾约62m的下游河床内，较上次安全鉴定时冲坑范围及冲坑深度无明显变化。泄洪冲刷区基岩岩性致密坚硬，地质构造简单，岩体较完整；冲刷区两岸坡没有规模较大的软弱地质结构面，边坡整体稳定；下游泄洪冲刷区及其两岸岩体抗冲刷能力强，无明显冲刷破坏现象。 4.输水系统进水口： 进水口竖井上部混凝土完整，无明显开裂、破损、露筋等缺陷。启闭房外观良好，主要受力构件无结构性裂缝、露筋现象，屋顶局部粉刷层脱落，内墙靠近屋顶处存在渗水痕迹，屋顶、地面各发现1条表面细裂缝，不影响结构安全。进水口边坡基岩出露，岩体完整，无滑移、坍塌迹象，边坡稳定。 5.金属结构与机电： 溢洪道工作闸门外观完整；主要构件无明显变形；涂层完好，主要焊缝及其热影响区未见明显锈蚀、裂纹等；止水橡皮完好；闸门工作正常。启闭机外观良好，涂层完好；减速器、制动器运转正常；钢丝绳固定良好，排列规则、整齐；钢丝绳、转动轮、齿轮等部位润滑良好；各保护装置运行正常；启闭机工作正常。控制柜柜体表面涂层完整，外观正常；内部器件工作正常，布线较整齐，运行可靠，进出线电缆均穿管保护。 |
| --- | --- |

| 大坝现场安全检查 | 从运行状况来看，输水系统进水口拦污栅满足运行要求。进水口事故闸门经2025年3月加固并重新防腐后，闸门外观良好；主要构件无明显变形；涂层完整，主要焊缝及其热影响区未见明显锈蚀、裂纹等；止水橡皮于2025年1月更换，止水状况良好；闸门工作正常。启闭机外观良好，涂层完整；减速器、制动器运转正常；钢丝绳固定良好，排列规则、整齐；钢丝绳、转动轮、齿轮等部位润滑良好；各保护装置运行正常；启闭机工作正常。控制柜柜体表面涂层完整，外观正常；内部器件工作正常，布线较整齐，运行可靠，进出线电缆均穿管保护。 水库采用双回路供电（电网、电站各1回路），另外配备1台容量为50kW的柴油发电机组作为备用电源，供电安全有保障。存在的问题：柴油发电机组与控制设备放置在一起，未单独安放，存在安全隐患。 6.近坝库岸： 左右岸近坝库岸以弱风化岩质边坡为主，表层为残坡积层浅覆盖，无滑移、坍塌等异常现象，近坝库岸稳定。 7.管理设施： 大坝水雨情监测设施设备齐全，工作正常。坝顶表面位移、渗流量、环境量等安全监测设施工作正常，接缝变化、坝体渗透压力、混凝土温度等内部监测设施的大部分测点工作正常，满足安全监测要求。 大坝办公、管理用房结构安全，办公设施、设备齐全，满足大坝管理要求。 大坝的交通设施、通信设施、警报系统、防汛抢险储备物资能够满足大坝日常管理和防汛抢险的要求。存在的问题：左岸巡查通道附近岩体存在掉块可能，对巡查人员安全不利，建议进行防护处理。 |  |
| --- | --- | --- |
| 大坝安全分析评价 | 工程质量评价 | 1.区域构造稳定性较好，工程区地震基本烈度为Ⅵ度。水库区地形、地质封闭条件良好，无渗漏问题。库岸整体稳定，近坝库岸未发现有大规模滑坡、塌岸现象，近坝库岸基本稳定。 2.坝基岩体以弱风化为主，岩石致密坚硬，不存在较大地质构造问题，对局部存在的地质缺陷进行了相应的工程处理，坝基开挖单元工程质量经检查验收合格。大坝基础全面进行固结灌浆，对裂隙密集带及其他软弱部位加密灌浆，完成总孔数720孔，共设36个检查孔，检查孔透水率均小于2Lu，满足设计小于3Lu的要求；坝基、岸坡设一排帷幕灌浆孔并通过灌浆平洞向两岸延伸，左岸延伸长度47.5m，右岸延伸长度31.5m，完成总孔数143孔，共设14个检查孔，检查孔透水率均满足设计小于3Lu的要求；坝基固结灌浆、帷幕灌浆施工质量满足设计和规范要求。水库运行以来，两岸坝肩干燥，坝基、坝肩变形稳定。 3.施工时检测的碾压混凝土密度、碾压混凝土和常态混凝土抗压及抗渗试验成果均满足设计要求，坝体砌筑施工质量符合要求。本次安全检测，下游面上部直立段坝体、廊道口左侧墙等部位混凝土抗压强度推定值分别为23.8MPa、29.5Mpa，满足设计混凝土150#强度要求。本次现场检查，大坝下游面局部渗湿，渗水渗浆区域状况稳定，上一轮安全鉴定以来无发展，不影响大坝安全。 |

| 大坝安全分析评价 | 工程质量评价 | 4.溢洪道施工质量经检查验收合格。本次安全检测，溢洪道中墩、2#孔左侧牛腿等部位混凝土抗压强度推定值分别为27.9MPa、30.6Mpa，满足设计混凝土200#强度要求；混凝土构件钢筋保护层厚度均满足规范要求；所测构件混凝土碳化深度均小于钢筋保护层厚度，碳化程度为一般碳化。本次现场检查，溢洪道闸墩、溢流面等结构完整，无异常冲刷现象，局部缺陷无不利发展，不影响结构安全；下游冲刷区及其两岸岩体抗冲刷能力强，无明显冲刷破坏现象。 5.输水系统进水口施工质量经检查验收合格。本次安全检测，进水口排架梁、上游右侧排架柱等部位混凝土抗压强度推定值分别为27.4MPa、34.9MPa，满足设计混凝土C20强度要求；混凝土构件钢筋保护层厚度均满足规范要求；所测构件混凝土碳化深度均小于钢筋保护层厚度，碳化程度为一般碳化。本次现场检查，进水口竖井上部混凝土完整，启闭房外观良好，进水口边坡稳定。 6.金属结构制造、安装质量及启闭设备安装质量经检查验收合格。本次安全检测，溢洪道2#孔工作闸门涂层厚度平均值为138μm～353μm，涂层厚度局部不满足规范要求，进水口事故闸门经2025年3月加固后已重新防腐，结合外观质量检查结果，闸门腐蚀程度均评定为A级（轻微腐蚀）；各闸门主要部件钢板实测厚度与原设计厚度相近；焊缝探伤一次合格率均为100%，焊缝内部质量优良；溢洪道工作闸门的邵氏硬度检测结果为60.4，满足规范要求（60±5），进水口事故闸门止水于2025年1月更换。溢洪道2#孔工作闸门、进水口事故闸门启闭机平稳工作时的电流不平衡度为1.7%～3.9%，满足规范不大于10%的要求；启闭机绝缘电阻分别为356MΩ、103MΩ，满足规范大于1MΩ的要求；坝区及启闭设备接地电阻值分别为1.28Ω、1.045Ω，满足规范不大于4Ω的要求。本次现场检查，各闸门外观完整，主要构件无明显变形、锈蚀，涂层完好，闸门工作正常；各启闭机外观良好，主要部件运行正常；各启闭机控制柜柜体外观正常，内部器件工作正常，布线较整齐，运行可靠。 工程质量评为合格。 |
| --- | --- | --- |
|  | 运行管理评价 | 1.水库管理机构健全，制定的管理制度齐全，在实际运行过程中执行情况良好，管理人员职责明晰。工程管理范围与保护范围已经德化县人民政府批复。 2.大坝水雨情监测设施设备齐全，使用正常；设置有变形、渗流、混凝土温度、环境量等安全监测设施，测点布置合理，绝大部分监测设施工作正常；交通设施、通信设施、警报系统、防汛抢险储备物资能够满足大坝日常管理和防汛抢险的要求。存在的问题：坝顶表面位移观测仪器精度不满足规范要求，坝基部分排水孔失效，左岸巡查通道附近岩体存在掉块可能。 3.制定的水库汛期调度运用计划、防洪抢险应急预案、水库调度规程和大坝安全管理应急预案已经泉州市水利局批复，建议大坝安全管理应急预案按要求上报德化县人民政府或由其委托防汛抗旱指挥部批准和发布。 |

| 大坝安全分析评价 | 运行管理评价 | 4.水库能按审批的汛期调度运用计划合理调度运用。现有的安全监测项目有变形（含坝顶表面位移、接缝变化）、渗流（含渗流量、扬压力、坝体渗透压力、绕坝渗流）、混凝土温度、环境量等，监测项目满足规范要求，变形、混凝土温度及环境量的观测频次满足规范要求；同时水库管理单位能够按照规范要求每年对监测数据进行整编分析，及时掌握大坝安全性态；存在的问题：坝顶垂直位移观测按三等水准控制，不满足规范一等水准监测要求；渗流监测项目的观测频次不满足规范要求。 5.水库能按要求制定维修养护计划，落实维修养护经费，大坝基本能得到及时养护修理，运行以来未发现大的质量问题，大坝总体处于安全和完整的工作状态。 大坝运行管理评为规范。 |
| --- | --- | --- |
|  | 防洪能力复核 | 1.水库为中型水库，工程等别为Ⅲ等，主要建筑物级别为3级，大坝为碾压混凝土重力坝。原设计防洪标准设计洪水重现期为50年，校核洪水重现期为500年；本次安全鉴定大坝等永久性水工建筑物所采用的防洪标准与原设计及历次安鉴一致，防洪标准满足现行规范要求。 2.水文系列延长后，坝址设计洪水采用初步设计成果，即坝址50年一遇设计洪水洪峰流量为1240m3/s，500年一遇校核洪水洪峰流量为1820m3/s。 3.按批准的调度运用计划调度，大坝溢洪道泄流能力满足水库安全泄洪要求，且不会对下游河道安全产生不利影响。 4.制定的水库大坝汛期防洪调度运用计划符合水库特点，调度运行方式满足大坝安全运行要求。 5.经复核，水库坝前特征洪水位采用上一轮安全鉴定成果，即设计洪水位531.97m，校核洪水位532.32m；校核洪水位低于大坝实际坝顶高程533.47m；计算所需防浪墙顶高程533.85m，低于防浪墙实际顶高程534.87m，大坝现状坝顶及防浪墙顶高程均满足规范要求。 大坝防洪安全性评为A级。 |
|  | 渗流安全评价 | 1.坝基按设计要求开挖，建基面岩体弱风化为主，对局部存在的地质缺陷进行相应工程措施处理，处理后无不稳定的渗流薄弱带；坝基按设计要求进行固结灌浆及帷幕灌浆处理，灌浆质量经验收合格。通过监测资料分析，两岸坝基扬压力满足规范帷幕和主排水孔有效时的扬压力分布要求；河床坝基扬压力满足规范帷幕有效、排水孔失效时的扬压力分布要求。根据现场查勘，坝基及两岸坝肩干燥，无明显渗湿现象，不存在坝基渗漏问题。 2.两岸坝肩岩体弱风化，透水性为弱～微透水；帷幕灌浆向两岸延伸长度、灌浆成果均满足设计及规范要求。通过监测资料分析，绕坝渗流测点测值与库水位无关。根据现场查勘，两岸坝肩下游岸坡干燥，无明显渗湿现象，两岸坝肩无绕坝渗流安全问题。 3.大坝为碾压混凝土重力坝，采用坝体上游侧自身防渗，碾压混凝土的抗压及抗渗能力均满足设计要求；坝体分缝、止水设计合理，施工质量合格；坝体与坝基之间进行固结灌浆、帷幕灌浆，加强了坝体与坝基之间的有效防渗接触。通过监测资料分析，大坝渗流量变化规律正常。运行以来，大坝下游面、廊道局部渗湿，渗水渗浆区域状况稳定、无发展，不影响大坝渗流安全，坝体渗流稳定。 4.输水系统进水口为竖井式布置，钢筋混凝土结构，进水口施工质量经验收合格。从运行情况看，进水口无异常渗流问题。 大坝渗流安全评为A级。 |

| 大坝安全分析评价 | 结构安全评价 | 1.根据2014年1月至2023年12月的监测成果，坝顶水平位移测值在-23.4mm～7.2mm，变幅量12.6mm～24.5mm；坝顶垂直位移测值在-8.5mm～15.6mm，变幅量6.0mm～15.0mm；部分测值跳动较大，且无规律性，测值不可靠，初步分析是观测过程精度控制不到位有关；与2007年1月至2013年12月的观测值相比，变幅量总体在同一水平；总之，坝顶表面位移测值符合大坝变形一般规律，变幅量在合理范围内。从运行情况看，大坝变形未发现异常情况。 2.各荷载组合工况，大坝各坝段坝基面、坝体层面抗滑稳定均满足规范要求；坝踵垂直应力均为压应力，坝基面、坝体层面应力均满足规范要求。 3.溢洪道结构布置、泄流能力满足规范要求。泄洪消能采用挑流消能，经复核分析，各工况计算挑距/冲坑深度均大于3，满足规范要求。目前下游冲刷区无异常冲刷，冲刷区两岸坡未见明显的冲刷、松动、崩塌迹象，大坝下游消能防冲安全。 4.输水系统进水口采用竖井式布置，闸门井围岩和隧洞进口围岩进行了固结灌浆和钢筋混凝土衬砌处理，进水口边坡已采取综合加固处理，运行多年无异常情况发生，进水口围岩和边坡稳定；目前，进水口竖井上部混凝土完整，无明显开裂、破损、露筋等缺陷；启闭房为钢筋混凝土框架结构，外观良好，无影响安全的质量缺陷；输水系统进水口可满足安全运行要求。 5.近坝库岸多为岩质边坡，水库运行多年没有发现塌岸现象发生，近坝库岸整体稳定。两岸坝肩开挖边坡采取了分高程设置马道、坡顶设置排水天沟、边坡喷砼和打排水孔等措施，边坡稳定。 大坝结构安全评为A级。 |
| --- | --- | --- |
|  | 抗震安全复核 | 1.工程区地震基本烈度为Ⅵ度，大坝抗震设防烈度为6度符合规范要求；本工程为3级水工建筑物，可不进行抗震计算。 2.大坝、溢洪道、输水系统进水口结构稳定，混凝土强度满足设计要求，抗震措施符合要求。 3.近坝岸坡总体稳定，无大规模的不稳定岩体。 4.工程防震减灾应急预案符合要求。 大坝抗震安全评为A级。 |
|  | 金属结构安全评价 | 1.金属结构布置合理，闸门及其相应启闭设备的设计、制作及安装质量符合有关规程规范的要求，经联合检查验收单元工程质量全部合格。 2.经2025年3月完成输水系统进水口事故闸门加固处理后，目前实际条件下溢洪道工作闸门、进水口事故闸门的结构强度、刚度、稳定性均满足规范要求。从运行状况来看，进水口拦污栅满足运行要求。目前，各闸门外观完好，主要构件无明显变形，闸门工作正常。 3.经复核，溢洪道工作闸门及进水口事故闸门启闭机的启闭能力均满足要求。目前，各启闭机外观良好，各主要部件运行正常，保护装置完整，接地系统安全可靠，启闭机工作正常；控制柜外观正常，内部布线较整齐，运行可靠。 4.水库采用双回路供电（电网、电站各1回路），另外配备1台容量为50kW的柴油发电机组作为备用电源，供电安全有保障，能保证泄水设施闸门在紧急情况下正常开启。存在的问题：柴油发电机组与控制设备放置在一起，未单独安放，存在安全隐患。 5.本工程于1998年9月下闸蓄水，金属结构运行26年，超过规定的折旧年限（20年），本次安全检测结果为“安全”，运行与维护状况良好，可正常使用。 大坝金属结构安全评为A级。 |

工程存在的主要问题： 1.大坝下游面和廊道局部存在少量渗水、渗浆。 2.左岸巡查通道附近岩体存在掉块可能；溢洪道及进水口启闭房内墙、屋顶局部粉刷层脱落，存在渗水痕迹；溢洪道工作闸门局部涂层厚度不满足要求；柴油发电机组与控制设备放置在一起，未单独安放。上述隐患区域，虽不影响大坝安全，但存在安全隐患，应尽快处理。 3.安全监测不足：坝顶表面位移观测仪器精度不满足规范要求，部分监测数据不可靠；坝顶垂直位移未按规范要求的一等水准控制指标进行观测；渗流监测项目的观测频次不满足规范要求；坝基部分排水孔失效。 4.大坝安全管理应急预案审批手续不完善。

大坝安全类别评定：一类坝

对运行管理或除险加固的意见和建议： 1.加强下游面和廊道的渗水、渗浆部位观测，对漏水部位进行加固处理。 2.对检查中发现的隐患区域采取必要的工程和防护措施，2025年底前应消除安全隐患，加强日常检查和维修养护工作。 3.尽快对输水系统进水口拦污栅进行摸排检查，加强对金属结构和电气设备的日常维护，定期开展金属结构安全检测。 4.更换变形观测仪器，疏通失效的坝基排水孔，按规范要求的控制指标定期开展大坝变形、渗流、环境量等必设项目的监测，加强观测过程精度控制及检查监测记录，并及时对监测资料进行整编分析及归档。 5.按有关规定完善大坝安全管理应急预案报批工作。

安全鉴定结论： 1.工程质量满足设计和规范要求，工程运行中未暴露明显质量缺陷，大坝处于正常运行状态，工程质量评为合格。 2.水库管理机构和制度健全，管理人员职责明晰；大坝管理设施完善，满足要求；水库调度规程和应急预案等已制定并批复；水库能按审批的调度规程合理调度运用，并按规范开展安全监测，及时掌握大坝安全性态；大坝能得到较及时和较完善的维修养护，处于安全和完整的工作状态。大坝运行管理评为规范。 3.水库防洪标准及大坝抗洪能力均满足规范要求，洪水能够安全下泄，大坝防洪安全性评为A级。 4.大坝防渗设施完善，设计与施工质量满足规范要求；通过监测资料分析，大坝渗流压力及渗流量变化规律正常。运行中下游面渗湿区域状况稳定，不影响大坝安全，大坝渗流性态安全，评为A级。 5.大坝变形规律正常，不存在危及安全的异常变形；大坝混凝土强度和稳定性满足规范要求；泄水、输水等建筑物的泄流安全、结构强度与稳定满足规范要求；近坝岸坡整体稳定。大坝结构安全，评为A级。 6.大坝结构强度满足规范要求，采取的抗震措施合适，大坝抗震安全，评为A级。 7.大坝金属结构布置合理，设计与制造、安装符合规范要求；安全检测结果为“安全”；闸门的强度、刚度及稳定性复核计算结果满足规范要求；启闭机启闭能力满足要求；供电安全可靠；运行与维护状况良好。金属结构安全，评为A级。 综上所述，德化县涌溪三级水库大坝安全类别综合评定为一类坝。 专家组组长（签名）：

大坝安全鉴定委员会成员表

| 姓名 | 委员会 职务 | 工作单位 | 职称 | 职务 | 从事专业 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

大坝安全鉴定专家组名单表

| 姓名 | 工作单位 | 职称 | 从事专业 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 鉴定组织单位意见： 组织单位（印章）： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科室经办人(签名)： 年 月 日 | 科室负责人(签名)： 年 月 日 | 组织单位负责人(签名)： 年 月 日 |
| 鉴定审定部门意见： 审定部门（印章）： |  |  |
| 业务处室负责人(签名)： 年 月 日 | 政法与审批处负责人(签名)： 年 月 日 | 审定部门负责人(签名)： 年 月 日 |